产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

2021-07-15发布                                         2021-07-15实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1新疆维吾尔自治区行政区域内电线电缆产品的流通领域随。

1.2在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。

非阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆及橡皮绝缘电缆（橡套电缆）：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非阻燃产品总长度+4X）米，其中（非阻燃检验样品长度+1.5X）米作为检验样品，（非阻燃备用样品长度+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm2。

1.3随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 橡皮绝缘电缆（橡套电缆）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘热延伸 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | 护套老化前抗张强度（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 15 | 护套老化后抗张强度（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率（空气烘箱） | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 曲挠试验 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 5013.2-2008 |

表2其他电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 9330-2020 GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 GB/T 5013.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8735.2-2016 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 绝缘偏心度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 导体电阻 |  | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 12 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 14 | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 15 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 19 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 20 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 21 | 护套热失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |
| 22 | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 23 | 单根垂直燃烧试验 |  | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 |
| 24 | 成束阻燃性能 |  | GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.4-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12706.1-2020额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2-2016 额定电压450／750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆

XF 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。