产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区食品相关产品

质量监督抽查实施细则

2021-07-  发布                                        2021-07-  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区食品相关产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为食品用保鲜膜（袋）、食品接触用纸容器（纸杯、纸碗）、食品接触用塑料制品和食品用餐（饮）具。

抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域及生产领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。随机数使用随机数表方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。抽样基数须满足应抽取的检验样品和备用样品的数量。抽样数量见表1。

表1 食品相关产品的抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品用保鲜膜（袋） | 食品用保鲜膜（袋） | 4（卷） | 3（卷） | 1（卷） |
|  | 包装用复合膜 | 2.5 m2×4（卷） | 2.5 m2×3（卷） | 2.5 m2×1（卷） |
|  | 包装用复合袋 | 120只 | 80只 | 40只 |
| 食品接触用纸容器（纸杯、纸碗） | 150（只） | 100（只） | 50（只） |
| 食品接触用塑料制品 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | V（容积）＜1000mL，40个； V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个； V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个； V≥1000 mL，10个 |
|  | 其他容器类制品 （聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶、聚乙烯饮料瓶、聚乙烯酸奶瓶、聚乙烯吹塑壶、其他PET瓶） | V（容积）＜1000mL，40个； V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个； V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个； V≥1000 mL，10个 |
|  | 塑料瓶坯 | 40个 | 20个 | 20个 |
| 食品用餐饮具 | 筷子、勺、叉： 30支；其它产品：30个 | 筷子、勺、叉：20支。其它产品：20个 | 筷子、勺、叉： 10支；其它产品：10个 |

2 检验依据

本细则中食品用保鲜膜（袋）、包装用复合膜、袋、食品接触用纸容器（纸杯、纸碗）、食品接触用塑料制品和食品用餐（饮）具产品的检验项目、判定依据、检验方法见表2～表6。

表2 食品用保鲜膜（袋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 31604.9-2016 |

表3包装用塑料复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB/T 10004-2008 | GB/T 10004-2008 |
| 2 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 1037-1988 |
| 3 | 氧气透过量 |  | GB/T 1038-2000 |
| 4 | 拉断力 |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 |  |  |
| 6 | 剥离力 |  | GB/T 8808-1988 |
| 7 | 热合强度 |  | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 蒸发残渣（65%乙醇） |  |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 31604.9-2016 |

表4食品接触用纸容器（纸杯、纸碗）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏性能（水、油）a,b | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 2 |  | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 3 | 杯身挺度b | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 感官指标b | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 |  | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 |  | GB 4789.15-2016 |
| 8 | 砷(以As计) |  | GB 31604.38-2016 |
| 9 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47-2016 |
| 10 | 甲醛 |  | GB 31604.48-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| a适用纸碗；b适用纸杯。 |

表5 食品接触用塑料制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | GB 31604.7-2016 |

表6食品用餐（饮）具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | GB 31604.7-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 31604.2-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验

GB 31604.8-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定

GB 31604.9-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物种重金属的测定

GB 31604.38-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.47-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 31604.48-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T 8808-1988软质复合塑料材料剥离试验方法

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法

GB/T 27590-2011 纸杯

GB/T 27591-2011 纸碗

GB 14934-2016 食品安全国家标准消毒餐（饮）具

GB 4789.15-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数

GB 9683-1988复合食品包装袋卫生标准

相关的法律法规、部门规程和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

根据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。