产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区溶剂型木器涂料

产品质量监督抽查实施细则

2021-07-26 发布                                        2021-07-31 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区溶剂型木器涂料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为溶剂型木器涂料产品的销售企业。

抽样基数满足抽取样品数量即可。

随机抽取销售企业待售的同一生产企业、同一种类、同一型号规格、同一批次的两组样品，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据

本细则规定的溶剂型木器涂料产品包括聚氨酯类、硝基类、醇酸类，检验项目、判定依据及检验方法见表1-1和表1-2，2020年12月1日之后（包含2020年12月1日）生产的溶剂型木器涂料产品，检验项目、判定依据、检验方法按表1-1执行；2020年12月1日之前生产的溶剂型木器涂料产品，检验项目、判定依据、检验方法按表1执行。

表1  溶剂型木器涂料产品检验项目、判定依据及检验方法（2020年12月1日后生产）

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯类 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T23990-2009 |
| 2 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T23990-2009 |
| 3 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB/T23992-2009 |
| 4 |  | VOC含量 |  | GB/T23985-2009 |
| 5 | 硝基类 | 苯含量 |  | GB/T23990-2009 |
| 6 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T23990-2009 |
| 7 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB/T23992-2009 |
| 8 |  | 甲醇含量 |  | GB/T23986-2009 |
| 9 |  | VOC含量 |  | GB/T23985-2009 |
| 10 | 醇酸类 | 苯含量 |  | GB/T23990-2009 |
| 11 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T23990-2009 |
| 12 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB/T23992-2009 |
| 13 |  | VOC含量 |  | GB/T23985-2009 |

表2 溶剂型木器涂料产品检验项目、判定依据及检验方法（2020年12月1日前生产）

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯类 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 |
| 2 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 3 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 4 |  | VOC含量 |  | GB 18581-2009 |
| 5 | 硝基类 | 苯含量 |  | GB 18581-2009 |
| 6 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 7 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 8 |  | 甲醇含量 |  | GB 18581-2009 |
| 9 |  | VOC含量 |  | GB 18581-2009 |
| 10 | 醇酸类 | 苯含量 |  | GB 18581-2009 |
| 11 |  | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 12 |  | 卤代烃总和含量 |  | GB 18581-2009 |
| 13 |  | VOC含量 |  | GB 18581-2009 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

GB/T 1725-2007色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 9754-2007色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T23985-2009色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法

GB/T23986-2009色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法

GB/T23990-2009涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T23992-2009涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法

GB/T34682-2017含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品抽查项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产

品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1申请复检时，应向自治区市场监督管理局提出复检申请，由自治区市场监管局负责接收、审

核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4自治区市场监管局将复检相关文书递送异议申请人。