陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在生产企业的成品库里及流通领域的市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内（由抽样机构到企业抽样日期倒推）生产的产品。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

在生产企业抽样时，抽样基数不少于50件（箱）。每批次产品抽取样品数量与陶瓷砖长边长度相关，长边长度小于600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为17块，备样量最少为17块；长边长度不小于600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为12块，备用样品数量最少为12块。

在流通领域抽样时，抽查样品基数满足抽样数量即可，抽样样品量要求与生产领域抽样时相同。

严格按照相关产品标准中有关抽样规则进行样品采取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表1。

表1  陶瓷砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.3-2016 |
| 2 | 断裂模数 |  | GB/T 3810.4-2016 |
| 3 | 破坏强度 |  | GB/T 3810.4-2016 |
| 4 | 放射性核素 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 3810.3-2016  陶瓷砖试验方法第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4-2016  陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

CCGF 410-2015  陶瓷砖产品质量监督抽查实施规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3.2判定原则

3.2.1单项判定

陶瓷砖的产品质量单项判定见表2。

表2  陶瓷砖的产品质量单项判定

| 序号 | 项目名称 | 样本量 | 判定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | 5a | 平均值和单值符合标准要求，Ac=0,Re=1 |
|  |  | 10 |  |
| 2 | 破坏强度 | 7b | 平均值符合标准要求 |
|  |  | 10 |  |
| 3 | 断裂模数 | 7b | 平均值和单值符合标准要求，Ac=0,Re=1 |
|  |  | 10 |  |
| 4 | 放射性核素 | 2.0kg | 按产品明示等级判定 |
| a仅指单块砖表面积≥0.04m2。每块砖质量＜50g时应取足够数量的砖构成5组试样，使每组试样质量在50g～100g之间。 b仅适用于边长≥48mm的砖。 |  |  |  |

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。