食品相关产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

抽样地点为新疆维吾尔自治区行政区域内食品相关产品生产企业和销售企业。在生产企业的成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，或在销售企业待销产品中随机抽取一定数量的样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可，抽样数量详见表1。

表1 食品相关产品抽样数量c

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性筷子-木筷a | 20（包） | 14（包） | 6包 |
| 食品接触用纸容器（纸碗） | 150（只） | 100（只） | 50（只） |
| 食品接触用纸容器（纸杯） | 150（只） | 100（只） | 50（只） |
| 聚乙烯自粘保鲜膜 | 7（卷） | 4（卷） | 3（卷） |
| 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋）b | 140（个） | 80（个） | 60（个） |
| 密胺塑料餐具 | 70（只） | 40（只） | 30（只） |
| 塑料一次性餐饮具 | 160（个） | 95（个） | 65（个） |
| a:最小包装，每包样品不少于10双；若每包数量远多于10双，可酌情抽取，样品总数量不得少于200双。b:试样规格应≥10cm×15cm。c:生产领域仅涉及食品接触用纸容器（纸杯、纸碗）、商品零售包装袋、密胺塑料餐具、塑料一次性餐饮具。 |  |  |  |

2检验依据

检验项目见表2～7。

表2 一次性木筷检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB/T 19790.1-2005和GB/T 2828.1-2012 | GB/T 19790.1-2005 |
| 2 | 一次性木筷材质缺陷 |  | GB/T 19790.1-2005 |
| 3 | 大肠菌群a | GB/T 19790.1-2005 | GB14934-2016 |
| 4 | 霉菌a |  | GB4789.15-2016 |
| 5 | 致病菌a |  | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |
| 注：a原检验方法标准作废，采用国家最新发布检测方法标准检测。 |  |  |  |

表3 纸质食品包装复合容器（纸碗和纸杯）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 2 | 沙门氏菌 |  | GB 14934-2016 |
| 3 | 霉菌 |  | GB 4789.15-2016 |
| 4 | 铅(以Pb计) |  | GB 31604.34-2016或GB31604.49-2016 |
| 5 | 砷(以As计) |  | GB 31604.38-2016或GB31604.49-2016 |
| 6 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47-2016 |
| 7 | 甲醛 |  | GB 31604.48-2016 |
| 8 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 外观a | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011中4.2 |
| 12 | 感官指标b | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011中5.2 |
| 13 | 渗漏性能（水、油）a,b | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011中 4.4 |
|  |  | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011中 5.4.1 |
| 14 | 抗压强度a | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011附录A |
| 15 | 杯身挺度b | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011附录A |
| a适用纸碗；b适用纸杯。 |  |  |  |

表4 聚乙烯自粘保鲜膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 -2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB31604.7-2016 |
| 6 | 拉伸强度（纵向及横向） | GB/T 10457-2009 | GB/T1040.3-2006 |
| 7 | 断裂伸长率（纵向及横向） | GB/T 10457-2009 | GB/T1040.3-2006 |

表5 商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 -2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB31604.7-2016 |
| 6 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013中6.5.2 |
| 7 | 封合强度 | BB/T 0039-2013 | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 提吊试验（仅限手提袋） | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013中6.5.3 |
| 9 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013中6.5.1 |

表6密胺餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 -2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB31604.7-2016 |
| 6 | 甲醛迁移量 | BB/T 0039-2013 | GB 31604.48-2016 |
| 7 | 耐干热性 | BB/T 0039-2013 | QB/T 1999-1994 |
| 8 | 耐低温性 | BB/T 0039-2013 | QB/T 1999-1994 |
| 9 | 耐湿热性 | BB/T 0039-2013 | QB/T 1999-1994 |
| 10 | 耐污染性 | BB/T 0039-2013 | QB/T 1999-1994 |
| 11 | 跌落试验 | BB/T 0039-2013 | QB/T 1999-1994 |

表7一次性塑料餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 -2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 | GB 4789.3-2016 |
| 7 | 致病菌 | GB/T 18706-2008 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |
| 8 | 霉菌计数 | GB/T 18706-2008 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 耐温性能（耐热水） | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中5.4.5.1 |
| 10 | 耐温性能（耐热油） | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中5.4.5.2 |
| 11 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中6.5 |
| 12 | 微波炉耐温试验 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中6.9 |
| 13 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中6.6 |
| 14 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009中6.8 |

注：表2-7所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.5-2012  食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验
    GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
    GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验  β型溶血性链球菌检验

GB4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB14934-2016  食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物种重金属的测定

GB 31604.34-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.47-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB/T 1040.3-2006 塑料拉伸性能的测定第3部分: 薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T10457-2009 食品用塑料自粘保鲜膜

GB/T18006.1-2009 塑料一次性餐饮具

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19790.1-2005 一次性筷子 第1部分：木筷

GB/T27590-2011 纸杯

GB/T27591-2011 纸碗

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。