2021年新疆维吾尔自治区皮鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取同一商标、同一型号、同一货号产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量要求见下表。

| 序号 | 产品类别 | 抽取样品数 | 检验用样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮鞋、皮凉鞋 | 2双 | 1双 | 1双 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | QB/T 1813-2000 |
| 9 | 勾心硬度 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 230.1-2018 |
| 10 | 勾心长度下限值 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 7.2 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 7.8 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 |
| 13 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002-2015 GB/T 22756-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22756-2017《皮凉鞋》

QB/T 1002-2015《皮鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。