产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区

木地板产品质量监督抽查实施细则

2021-03-xx发布                                        2021-03-xx实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区木地板产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

新疆维吾尔自治区（乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州）流通领域的木地板销售企业。

在销售企业的成品仓库或市场待销区，随机抽取有产品质量检验合格证明，或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）,所抽样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品，受检单位信息必须填写完整，样品信息和生产单位信息由受检单位提供确认。

随机数一般使用随机数表产生。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1、表2、表3。

表1 实木地板抽样数量

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实木地板 | 3块 | 6块 | 6块 |
| 注：最小基数15块，如样品尺寸较小，可适当增加样品数量 |  |  |  |

表2 浸渍纸层压木质地板抽样数量

| 产品名称 | 样品基数（块） | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸渍纸层压木质地板 | ≤1000 | 4块 | 8块 | 8块 |
|  | ＞1000 | 8块 | 16块 | 16块 |
| 注：最小基数20块，如样品尺寸较小，可适当增加样品数量 |  |  |  |  |

表3 实木复合地板地板抽样数量

| 产品名称 | 样品基数（块） | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木复合地板 | ≤1000 | 3块+0.5m2 | 6块+1m2 | 6块+1m2 |
|  | ＞1000 | 6块+0.5m2 | 12块+1m2 | 12块+1m2 |
| 注：最小基数≥15块+2.5 m2，如样品尺寸较小，可适当增加样品数量 |  |  |  |  |

2 检验依据

本细则中木地板产品的检验项目、判定依据、检验方法见表4、表5、表6。

表4 实木地板检验项目、判定依据及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜表面耐磨 | GB/T15036.1-2018 | GB/T15036.2-2018 |
| 2 | 漆膜附着力 | GB/T15036.1-2018 | GB/T4893.4-2013 |
| 3 | 含水率 | GB/T15036.1-2018 | GB/T17657-2013 |
| 4 | 漆膜表面耐污染 | GB/T15036.1-2018 | GB/T17657-2013 |

表5 浸渍纸层压木质地板检验项目、判定依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 2 | 密度 | GB/T18102-2007 | GB/T17657-1999 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T18102-2007 | GB/T15102-2006 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T18102-2007 | GB/T17657-1999 |
| 5 | 表面耐划痕 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 6 | 内结合强度 | GB/T18102-2007 | GB/T17657-1999 |
| 7 | 表面耐磨 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 8 | 抗冲击 | GB/T18102-2007 | GB/T18102-2007 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB/T18102-2007 | GB 18580-2001 |
| 10 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T18102-2007 | GB/T17657-1999 |

表6 实木复合地板检验项目、检验依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T18103-2013 | GB/T17657-1999 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T18103-2013 | GB/T17657-1999 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T18103-2013 | GB/T17657-1999 |
| 4 | 漆膜附着力 | GB/T18103-2013 | GB/T4893.4-1985 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T18103-2013 | GB/T15036.2-2009 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T18103-2013 | GB/T17657-1999 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB/T18103-2013 | GB 18580-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T4893.4-2013家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法

GB/T4893.4-1985家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T15036.1-2018实木地板 第1部分：技术要求

GB/T15036.2-2018实木地板 第2部分：检验方法

GB/T15036.2-2009实木地板 第2部分：检验方法

GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18102-2007浸渍纸层压木质地板

GB/T18103-2013实木复合地板

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。