产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

2021-03-xx发布                                        2021-03-xx实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1在生产企业的成品库内或销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在生产企业的成品库抽样时，抽取样品应为同一批次（同一牌号、同一规格）的产品，直条热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

对直条热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

1.4 随机数一般可使用科学计算器随机数法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.2-2018中7.4条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率a |  |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比b |  |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比b |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB/T 1499.2-2018中7.5条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 反向弯曲c | GB/T 1499.2-2018中7.5条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018中7.2条 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  |
|  |  | P | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  |
|  |  | S | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  |
|  |  | Ceq | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018中6.6条 | GB/T 1499.2-2018 |
| 6 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018中7.9条 | GB/T 13298-2015及 GB/T 1499.2-2018 |
| 备注 | a断后伸长率适用于非抗震钢筋 b实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 c反向弯曲适用于抗震钢筋 |  |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 223.5-2008 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.11-2008 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.12-1991 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.14-2000 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.19-1989 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23-2008 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26-2008 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.40-2007 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.59-2008 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.85-2009 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 223.86-2009 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法）

GB/T 13298-2015 金属显微组织检验方法

GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)

GB/T 20125-2006 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。