产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

2021-03-xx发布                                        2021-03-xx实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1在生产企业的成品库内或销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在生产企业的成品库抽样时，抽取样品应为同一批次（同一牌号、同一规格）的产品，直条冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

对直条冷轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2000mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷冷轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2000mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

1.4 随机数使用科学计算器随机数法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量偏差 |  | GB/T 13788-2017 | GB/T 13788-2017 |
| 2 | 尺寸 | 横肋中点高 |  | GB/T 13788-2017 |
|  |  | 横肋间距 |  | GB/T 13788-2017 |
| 3 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度 |  | GB/T 21839-2019 GB/T 28900-2012 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 强屈比 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 4 | 工艺性能 | 弯曲试验 |  | GB/T 28900-2012 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 13788-2017 冷轧带肋钢筋

GB/T 21839-2019 预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T 28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。