产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区

卫浴家具产品质量监督抽查实施细则

2021-03-xx发布                                        2021-03-xx实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区卫浴家具产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

新疆维吾尔自治区（乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、阿克苏地区）流通领域销售企业。在销售企业成品仓库或市场待销区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。受检单位信息必须填写完整，样品信息和生产单位信息由受检单位提供确认。

抽查样品基数满足抽样基数即可。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，且不少于2件。

企业如销售多种产品，优先抽取主导产品或质量级别较高的产品。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，另1件作为备用样品。

2 检验依据

本细则中卫浴家具产品的检验项目、判定依据、检验方法见表1。

表1检验项目、检验依据、检测方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式柜台面强度 | 台面垂直冲击 | GB24977-2010 6.6.2 | GB/T10357.1-2013 5.1.3 |
| 2 | 台盆柜台面理化性能 | 耐污染 | GB24977-2010 5.4.1 | GB/T17657-1999 4.37 |
| 3 | 木制部件表面漆膜理化性能 | 耐香烟灼烧 | GB24977-2010 5.4.2 | GB/T17657-1999 4.40 |
| 4 | 软硬质覆面理化性能 | 耐划痕 | GB24977-2010 5.4.2 | GB/T17657-1999 4.29 |
| 5 |  | 表面耐磨性 | GB24977-2010 5.4.2 | GB/T17657-1999 4.38 |
| 6 | 木质产品有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB24977-2010 5.7.1 | GB18584-2001 5.1 |
| 备注： | 台面垂直冲击仅适用于有台面的落地式柜；台盆柜台面耐污染仅适用于有台面的柜；木制部件表面漆膜耐香烟灼烧项目仅适用于其他部件（除台面）为漆膜的柜；软、硬质覆面耐划痕、软、硬质覆面表面耐磨性适用于其他部件（除台面）为覆面的柜；甲醛释放量项目仅适用于主要材料为木质材料的柜。以上项目如对应的产品不适用，则不进行测试。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 24977-2010 卫浴家具

GB/T17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T10357.1-2013   家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽査产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标淮要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。