2026年新疆维吾尔自治区羊绒针织衫

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为新疆维吾尔自治区生产流通领域及电子商务平台。

抽查产品：羊绒衫。

1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

根据产品的销售单元（件）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

网络抽样在京东、淘宝、拼多多、唯品会、抖音、美团等电商平台中的企业店铺、直营店铺、旗舰店铺中随机抽取，抽取本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 羊绒衫 | 2（件） | 1（件） | 1（件） |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。

表2 检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 38015—2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB/T7573—2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T17592—2024 GB/T23344—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 24012—2021拒水、拒油、抗污山羊绒针织品

FZ/T 24013—2020 耐久型抗静电山羊绒针织品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73009—2021山羊绒针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。