新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于发布建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂产品质量监督抽查实施细则的通告

为进一步规范自治区产品质量监督抽查工作，营造公开透明、公平公正的监管环境，依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区市场监督管理局编制了建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂3种产品质量监督抽查实施细则（详见附件），现予以公布。

特此通告。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2026年10月26日

附件：

新疆维吾尔自治区建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂产品质量监督抽查

实施细则

2026年新疆维吾尔自治区建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预铺防水卷材 （GB/T 23457—2017） | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 2 | 预铺防水卷材 （GB/T 23457—2025） | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 3 | 湿铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 5 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 6 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 7 | 高分子防水材料—片材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 8 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 抽取1卷 在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品 |
| 9 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 同主体材料，详见表1序号6~8 | 同主体材料，详见表1序号6~8 | 同主体材料，详见表1序号6~8 | 同主体材料，详见表1序号6~8 |

2检验依据

表2-1 预铺防水卷材（执行GB/T 23457—2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T 23457—2017 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 膜断裂伸长率 |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
| 3 | 耐热性 |  | GB/T 23457—2017 GB/T 328.11—2007 |
| 4 | 低温弯折性 |  | GB/T 23457-2017 GB/T 328.15—2007 |
| 5 | 低温柔性 |  | GB/T 23457-2017 GB/T 328.14—2007 |
| 6 | 渗油性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 不透水性 |  | GB/T 23457-2017 GB/T 328.10—2007 |
| 8 | 热老化 | 拉力保持率 | GB/T 23457-2017 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 GB/T 328.14—2007 GB/T 328.15—2007 |
|  |  | 伸长率保持率 |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |
| 9 | 尺寸变化率 |  | GB/T 23457-2017 |

表2-2 预铺防水卷材（执行GB/T 23457—2025）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T 23457—2025 GB/T 328.8—2007 GB/T 528—2009 |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 膜断裂伸长率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
| 3 | 撕裂强度 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 529—2008 |
| 4 | 撕裂力 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 35467—2017 |
| 5 | 拉断永久变形 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 528—2009 |
| 6 | 耐热性 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 328.11—2007 |
| 7 | 低温弯折性 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 328.15—2007 |
| 8 | 低温柔性 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 328.14—2007 |
| 9 | 渗油性 |  | GB/T 23457—2025 |
| 10 | 不透水性 |  | GB/T 23457—2025 GB/T 328.10—2007 |
| 11 | 接缝剥离强度 | 无处理 | GB/T 23457—2025 GB 45320—2025 |
|  |  | 热处理 |  |
|  |  | 浸水处理 |  |
| 12 | 热空气老化 | 拉力保持率 | GB/T 23457—2025 GB 45320—2025 GB/T 328.8—2007 GB/T 528—2009 GB/T 328.14—2007 GB/T 328.15—2007 |
|  |  | 拉伸强度保持率 |  |
|  |  | 伸长率保持率 |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |
| 13 | 尺寸变化率 |  | GB/T 23457—2025 |
| 14 | 吸水率 |  | GB 45320—2025 |

表3 湿铺防水卷材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T 35467—2017 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
| 3 | 撕裂力 |  | GB/T 35467—2017 GB/T 529—2008 |
| 4 | 耐热性 |  | GB/T 35467—2017 GB/T 328.11—2007 |
| 5 | 低温柔性 |  | GB/T 35467—2017 GB/T 328.14—2007 |
| 6 | 不透水性 |  | GB/T 35467—2017 GB/T 328.10—2007 |
| 7 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边） | 无处理 | GB/T 35467—2017 GB/T 328.20—2007 |
|  |  | 浸水处理 |  |
|  |  | 热处理 |  |
| 8 | 渗油性 |  | GB/T 35467—2017 |
| 9 | 热老化 | 拉力保持率 | GB/T 35467—2017 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 GB/T 328.14—2007 |
|  |  | 伸长率保持率 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |
| 10 | 尺寸变化率 |  | GB/T 35467—2017 |
| 11 | 热稳定性 |  | GB/T 35467—2017 |

表4 弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 |  |  | GB/T 18242—2025 GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 耐热性 |  |  | GB/T 328.11—2007 |
| 3 | 低温柔性 |  |  | GB/T 18242—2025 GB/T 328.14—2007 |
| 4 | 不透水性 |  |  | GB/T 18242—2025 GB/T 328.10—2007 |
| 5 | 拉伸性能 | 最大拉力 |  | GB/T 18242—2025 GB/T 328.8—2007 |
|  |  | 最大拉力时延伸率 |  |  |
|  |  | 试验现象 |  |  |
| 6 | 吸水率 |  |  | GB 45320—2025 |
| 7 | 热老化 | 拉伸性能 | 最大拉力保持率 | GB/T 18242—2025 GB 45320—2025 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.14—2007 |
|  |  |  | 最大拉力时延伸率保持率 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |
|  |  | 质量损失 |  |  |
| 8 | 接缝剥离强度 | 无处理 |  | GB/T 18242—2025 GB 45320—2025 |
|  |  | 热处理 |  |  |
|  |  | 浸水处理 |  |  |

表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力 | GB 23441—2009 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 |
|  |  | 最大拉力时延伸率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
| 2 | 耐热性 |  | GB 23441—2009 GB/T 328.11—2007 |
| 3 | 低温柔性 |  | GB 23441—2009 GB/T 328.14—2007 |
| 4 | 不透水性 |  | GB 23441—2009 GB/T 328.10—2007 |
| 5 | 剥离强度 |  | GB 23441—2009 GB/T 328.20—2007 |
| 6 | 渗油性 |  | GB 23441—2009 |
| 7 | 热老化 | 拉力保持率 | GB 23441—2009 GB/T 328.8—2007 GB/T 328.9—2007 GB/T 328.14—2007 GB/T 328.20—2007 |
|  |  | 最大拉力时延伸率 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |
|  |  | 剥离强度卷材与铝板 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |
| 8 | 热稳定性 |  | GB 23441—2009 |
| 9 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26—2007 |

表6 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 |  | GB 12952—2011 |
| 2 | 拉伸性能 | 最大拉力 | GB 12952—2011 GB/T 328.9—2007 |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  |
| 3 | 热处理尺寸变化率 |  | GB 12952—2011 GB/T 328.13—2007 |
| 4 | 低温弯折性 |  | GB/T 328.15—2007 |
| 5 | 不透水性 |  | GB 12952—2011 GB/T 328.10—2007 |
| 6 | 直角撕裂强度 |  | GB 12952—2011 GB/T 529—2008 |
| 7 | 梯形撕裂强度 |  | GB 12952—2011 GB/T 328.19—2007 |
| 8 | 吸水率 |  | GB 12952—2011 |
| 9 | 接缝剥离强度 |  | GB 12952—2011 GB/T 328.21—2007 |

表7 高分子防水材料—片材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | GB/T 18173.1—2012 GB/T 528—2009 GB/T 1040.2—2022 |
| 2 | 拉断伸长率 |  | GB/T 18173.1—2012 GB/T 528—2009 GB/T 1040.2—2022 |
| 3 | 撕裂强度 |  | GB/T 18173.1—2012 GB/T 529—2008 |
| 4 | 不透水性 |  | GB/T 18173.1—2012 |
| 5 | 低温弯折 |  | GB/T 18173.1—2012 |
| 6 | 加热伸缩量 |  | GB/T 18173.1—2012 |
| 7 | 热空气老化 | 拉伸强度保持率 | GB/T 18173.1—2012 GB/T 3512—2014 GB/T 528—2009 GB/T 1040.2—2022 |
|  |  | 拉断伸长率保持率 |  |
| 8 | 耐碱性 |  | GB/T 18173.1—2012 GB/T 1690—2010 |

表8 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 |  | GB 27789—2011 |
| 2 | 拉伸性能 | 最大拉力 | GB 27789—2011 GB/T 328.9—2007 GB/T 528—2009 |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  |
| 3 | 热处理尺寸变化率 |  | GB 27789—2011 GB/T 328.13—2007 |
| 4 | 低温弯折性 |  | GB 27789—2011 GB/T 328.15—2007 |
| 5 | 不透水性 |  | GB 27789—2011 GB/T 328.10—2007 |
| 6 | 直角撕裂强度 |  | GB 27789—2011 GB/T 529—2008 |
| 7 | 梯形撕裂强度 |  | GB 27789—2011 GB/T 328.19—2007 |
| 8 | 吸水率 |  | GB 27789—2011 |
| 9 | 接缝剥离强度 |  | GB 27789—2011 GB/T 328.21—2007 |

表9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体材料为聚氯乙烯（PVC）防水卷材 见表6 | 见表6 |
| 2 | 主体材料为高分子防水材料—片材 见表7 | 见表7 |
| 3 | 主体材料为热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 见表8 | 见表8 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 12952—2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 27789—2011 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分：片材

GB/T 18242—2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

GB/T 23457—2017 预铺防水卷材

GB/T 23457—2025 预铺防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

GB/T 35468—2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年新疆维吾尔自治区M100车用甲醇燃料产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

甲醇属易燃有毒化学品，抽样时应避开火源，做好静电防护，并按照GB/T 4756及产品安全要求执行。抽样数量按产品标准规定执行。

表1 抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M100车用甲醇燃料 | 2L | 2L |

2检验依据

表2 M100车用甲醇燃料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T 4472-2011 GB/T 2013-2010、 SH/T 0604-2000 |
| 2 | 沸程(0 ℃，101.3 kPa，在 64.0 ℃~65.5 ℃范围内，包括 64.6 ℃±0.1 ℃) | GB/T 7534-2004 |
| 3 | 蒸发残渣（质量分数） | GB/T 6324.2-2004 |
| 4 | 水分（质量分数） | GB/T 6283-2008 |
| 5 | 碱值（以KOH计） | SH/T 0251-1993 |
| 6 | 氮含量 | SH/T 0657-2007 |
| 7 | 钠含量 | GB/T 17476-2023 |
| 8 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 42416-2023   M100车用甲醇燃料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年新疆维吾尔自治区建筑胶粘剂产品

质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。

2检验依据

2.1物理性能

表1 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩剪切强度（干强度） | HG/T 2727—2010 |
| 2 | 压缩剪切强度（湿强度） | HG/T 2727—2010 |

表2 壁纸胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | JC/T 548—2016 GB/T 2793—2026 GB/T 2793—1995 |

表3 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度（48h） | HG/T 3738—2004 |
| 2 | 剥离强度（48h） | HG/T 3738—2004 |

表4 木工用氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | LY/T 1206—2008 |

表5 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度 | HG/T 2814—2009 GB/T 7124—2008 |

表6 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | JC/T 438—2019 |

表7 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90°剥离强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |
| 2 | 剪切强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |

表8 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 （标准试验条件24h） | JC/T 2186—2013 GB/T 7124—2008 |
| 2 | 拉伸剪切强度 （标准试验条件168h） | C/T 2186—2013 GB/T 7124—2008 |

表9 非结构承载用石材胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压剪粘结强度 （石材-石材，标准条件） | JC/T 989—2016 |
| 2 | 压剪粘结强度 （石材-石材，高温处理） | JC/T 989—2016 |
| 3 | 压剪粘结强度 （石材-不锈钢，标准条件） | JC/T 989—2016 |

表10 陶瓷砖胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 2 | 浸水后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 3 | 热老化后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 4 | 冻融循环后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 5 | 滑移 | JC/T 547—2017 |
| 6 | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 7 | 剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 8 | 热老化后剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 9 | 21d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 10 | 高温下的剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 注：要注明胶粘剂的分类与代号，陶瓷砖胶粘剂不做有毒有害 |  |  |

2.2有害物质

表11 溶剂型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 |
| 4 | 苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 7 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | GB 18583—2008 |
| 8 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 30982—2014 |
| 注：1.游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂； 2.甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 3.聚氨酯类胶粘剂不测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。 |  |  |

表12 水基型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 苯 | GB 18583—2008 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 注：1.聚氨酯类胶粘剂不测游离甲醛项目； 2.若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛项目检验依据为JC/T 438—2019。 |  |  |

表13 本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 HG/T 2492—2018 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982—2014 |
| 4 | 苯 | GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯 | GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982—2014 |
| 注：1.建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类不测VOC含量项目； 2.甲苯二异氰酸酯和甲苯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； 3.苯项目仅适用于聚氨酯类、环氧类胶粘剂； 4.甲苯+二甲苯项目仅适用于环氧类胶粘剂。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

HG/T 2814—2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

HG/T 3738—2004 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

JC/T 438—2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

JC/T 547—2017 陶瓷砖胶粘剂

JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂

JC/T 550—2019 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

JC/T 989—2016 非结构承载用石材胶粘剂

JC/T 2186—2013 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

LY/T 1206—2008 木工用氯丁橡胶胶粘剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。