



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_43]新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于发布建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂产品质量监督抽查实施细则的通告

[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_158]为进一步规范自治区产品质量监督抽查工作，营造公开透明、公平公正的监管环境，依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区市场监督管理局编制了建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂3种产品质量监督抽查实施细则（详见附件），现予以公布。
特此通告。
                
 
    
                     新疆维吾尔自治区市场监督管理局
                     2026年10月26日        
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附件：

[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_332]新疆维吾尔自治区建筑防水卷材、M100车用甲醇燃料、建筑胶粘剂产品质量监督抽查
实施细则



2026年新疆维吾尔自治区建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）
	备注

	1
	预铺防水卷材
（GB/T 23457—2017）
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_558]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	2
	预铺防水卷材
（GB/T 23457—2025）
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_623]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	3
	湿铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_670]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	4
	弹性体改性沥青防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_722]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	5
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_776]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	6
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_831]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	7
	高分子防水材料—片材
	6.0
	3.0
	3.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_883]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	8
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0
	抽取1卷
[bookmark: hmjd_error_2_0_裁_无建议_939]在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	9
	[bookmark: hmjd_error_2_0_耐根_无建议_959]种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	同主体材料，详见表1序号6~8
	同主体材料，详见表1序号6~8
	同主体材料，详见表1序号6~8
	同主体材料，详见表1序号6~8



2检验依据
表2-1 预铺防水卷材（执行GB/T 23457—2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457—2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	

	
	
	膜断裂伸长率
	

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	3
	耐热性
	GB/T 23457—2017
GB/T 328.11—2007

	4
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017
GB/T 328.15—2007

	5
	低温柔性
	GB/T 23457-2017
GB/T 328.14—2007

	6
	渗油性
	GB/T 23457-2017

	7
	不透水性
	GB/T 23457-2017
GB/T 328.10—2007

	8
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 23457-2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007
GB/T 328.14—2007
GB/T 328.15—2007

	
	
	伸长率保持率
	

	
	
	低温弯折性
	

	
	
	低温柔性
	

	9
	尺寸变化率
	GB/T 23457-2017



表2-2 预铺防水卷材（执行GB/T 23457—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.8—2007
GB/T 528—2009

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	拉伸强度
	

	
	
	膜断裂伸长率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	3
	撕裂强度
	GB/T 23457—2025
GB/T 529—2008

	4
	撕裂力
	GB/T 23457—2025
GB/T 35467—2017

	5
	拉断永久变形
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

	6
	耐热性
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.11—2007

	7
	低温弯折性
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.15—2007

	8
	低温柔性
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.14—2007

	9
	渗油性
	GB/T 23457—2025

	10
	不透水性
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.10—2007

	11
	接缝剥离强度
	无处理
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025

	
	
	热处理
	

	
	
	浸水处理
	

	12
	热空气老化
	拉力保持率
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025
GB/T 328.8—2007
GB/T 528—2009
GB/T 328.14—2007
GB/T 328.15—2007

	
	
	拉伸强度保持率
	

	
	
	伸长率保持率
	

	
	
	低温弯折性
	

	
	
	低温柔性
	

	13
	尺寸变化率
	GB/T 23457—2025

	14
	吸水率
	GB 45320—2025



表3 湿铺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	3
	撕裂力
	GB/T 35467—2017
GB/T 529—2008

	4
	耐热性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.11—2007

	5
	低温柔性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.14—2007

	6
	不透水性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.10—2007

	7
	[bookmark: hmjd_error_2_0_边_无建议_2612]卷材与卷材剥离强度（搭接边）
	无处理
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.20—2007

	
	
	浸水处理
	

	
	
	热处理
	

	8
	渗油性
	GB/T 35467—2017

	9
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007
GB/T 328.14—2007

	
	
	伸长率保持率
	

	
	
	低温柔性
	

	10
	尺寸变化率
	GB/T 35467—2017

	11
	热稳定性
	GB/T 35467—2017



表4 弹性体改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.26—2007

	2
	耐热性
	GB/T 328.11—2007

	3
	低温柔性
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.14—2007

	4
	不透水性
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.10—2007

	5
	拉伸性能
	最大拉力
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.8—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	试验现象
	

	6
	吸水率
	GB 45320—2025

	7
	热老化
	拉伸性能
	最大拉力保持率
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.14—2007

	
	
	
	最大拉力时延伸率保持率
	

	
	
	低温柔性
	

	
	
	质量损失
	

	8
	接缝剥离强度
	无处理
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	
	
	热处理
	

	
	
	浸水处理
	



表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸性能
	拉力
	GB 23441—2009
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	2
	耐热性
	GB 23441—2009
GB/T 328.11—2007

	3
	低温柔性
	GB 23441—2009
GB/T 328.14—2007

	4
	不透水性
	GB 23441—2009
GB/T 328.10—2007

	5
	剥离强度
	GB 23441—2009
GB/T 328.20—2007

	6
	渗油性
	GB 23441—2009

	7
	热老化
	拉力保持率
	GB 23441—2009
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007
GB/T 328.14—2007
GB/T 328.20—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	低温柔性
	

	
	
	剥离强度卷材与铝板
	

	
	
	尺寸稳定性
	

	8
	热稳定性
	GB 23441—2009

	9
	可溶物含量
	GB/T 328.26—2007



表6 聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: hmjd_error_2_0_胎_无建议_3798]中间胎基上面树脂层厚度
	GB 12952—2011

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 12952—2011
GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	断裂伸长率
	

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 12952—2011
GB/T 328.13—2007

	4
	低温弯折性
	GB/T 328.15—2007

	5
	不透水性
	GB 12952—2011
GB/T 328.10—2007

	6
	直角撕裂强度
	GB 12952—2011
GB/T 529—2008

	7
	梯形撕裂强度
	GB 12952—2011
GB/T 328.19—2007

	8
	吸水率
	GB 12952—2011

	9
	接缝剥离强度
	GB 12952—2011
GB/T 328.21—2007



表7 高分子防水材料—片材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 529—2008

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1—2012

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1—2012

	7
	热空气老化
	拉伸强度保持率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 3512—2014
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	
	
	拉断伸长率保持率
	

	8
	耐碱性
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 1690—2010



表8 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: hmjd_error_2_0_胎_无建议_4582]中间胎基上面树脂层厚度
	GB 27789—2011

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 27789—2011
GB/T 328.9—2007
GB/T 528—2009

	
	
	拉伸强度
	

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	断裂伸长率
	

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 27789—2011
GB/T 328.13—2007

	4
	低温弯折性
	GB 27789—2011
GB/T 328.15—2007

	5
	不透水性
	GB 27789—2011
GB/T 328.10—2007

	6
	直角撕裂强度
	GB 27789—2011
GB/T 529—2008

	7
	梯形撕裂强度
	GB 27789—2011
GB/T 328.19—2007

	8
	吸水率
	GB 27789—2011

	9
	接缝剥离强度
	GB 27789—2011
GB/T 328.21—2007



[bookmark: hmjd_error_2_0_耐根_无建议_4968]表9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	主体材料为聚氯乙烯（PVC）防水卷材 见表6
	见表6

	2
	主体材料为高分子防水材料—片材 见表7
	见表7

	3
	主体材料为热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 见表8
	见表8



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 12952—2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材
GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB 27789—2011 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分：片材
GB/T 18242—2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材
GB/T 23457—2017 预铺防水卷材
GB/T 23457—2025 预铺防水卷材
GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材
[bookmark: hmjd_error_2_0_耐根_无建议_5436]GB/T 35468—2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年新疆维吾尔自治区M100车用甲醇燃料产品质量监督抽查实施细则


1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。
甲醇属易燃有毒化学品，抽样时应避开火源，做好静电防护，并按照GB/T 4756及产品安全要求执行。抽样数量按产品标准规定执行。
表1 抽查产品数量要求
	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	M100车用甲醇燃料
	2L
	2L



2检验依据
表2 M100车用甲醇燃料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（20℃）
	GB/T 4472-2011
GB/T 2013-2010、 SH/T 0604-2000

	2
	沸程(0 ℃，101.3 kPa，在 64.0 ℃~65.5 ℃范围内，包括 64.6 ℃±0.1 ℃)
	GB/T 7534-2004

	3
	蒸发残渣（质量分数）
	GB/T 6324.2-2004

	4
	水分（质量分数）
	GB/T 6283-2008

	5
	[bookmark: hmjd_error_2_0_碱_无建议_6304]碱值（以KOH计）
	SH/T 0251-1993

	6
	氮含量
	SH/T 0657-2007

	7
	钠含量
	GB/T 17476-2023

	8
	铁含量
	SH/T 0712-2002


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 42416-2023   M100车用甲醇燃料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_6869]2026年新疆维吾尔自治区建筑胶粘剂产品
质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品。
当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。
2检验依据
[bookmark: _GoBack]2.1物理性能
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7159]表1 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩剪切强度（干强度）
	HG/T 2727—2010

	2
	压缩剪切强度（湿强度）
	HG/T 2727—2010



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7243]表2 壁纸胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	不挥发物
	JC/T 548—2016
GB/T 2793—2026
GB/T 2793—1995



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7327]表3 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	剪切强度（48h）
	HG/T 3738—2004

	2
	剥离强度（48h）
	HG/T 3738—2004



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7412]表4 木工用氯丁橡胶胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸剪切强度
	LY/T 1206—2008



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7467]表5 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	剪切强度
	HG/T 2814—2009
GB/T 7124—2008



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7536]表6 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_7556]粘结强度
	JC/T 438—2019



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7588]表7 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	90°剥离强度（标准状态）
	JC/T 550—2019

	2
	剪切强度（标准状态）
	JC/T 550—2019



表8 室内墙面轻质装饰板用免钉胶
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸剪切强度
（标准试验条件24h）
	JC/T 2186—2013
GB/T 7124—2008

	2
	拉伸剪切强度
（标准试验条件168h）
	C/T 2186—2013
GB/T 7124—2008



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7814]表9 非结构承载用石材胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_7836]压剪粘结强度
（石材-石材，标准条件）
	JC/T 989—2016

	2
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_7873]压剪粘结强度
（石材-石材，高温处理）
	JC/T 989—2016

	3
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_7910]压剪粘结强度
（石材-不锈钢，标准条件）
	JC/T 989—2016



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_7952]表10 陶瓷砖胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_7974]拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017

	2
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8001]浸水后拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017

	3
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8029]热老化后拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017

	4
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8058]冻融循环后拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017

	5
	滑移
	JC/T 547—2017

	6
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8113]晾置时间≥20min，拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017

	7
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8137]剪切粘结强度
	JC/T 547—2017

	8
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8165]热老化后剪切粘结强度
	JC/T 547—2017

	9
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8202]21d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度
	JC/T 547—2017

	10
	[bookmark: hmjd_error_1_0_粘结_黏结_8231]高温下的剪切粘结强度
	JC/T 547—2017

	[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8256][bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8269]注：要注明胶粘剂的分类与代号，陶瓷砖胶粘剂不做有毒有害



2.2有害物质
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8297]表11 溶剂型胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020

	2
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

	3
	游离甲醛
	GB 18583—2008

	4
	苯
	GB 18583—2008
GB 30982—2014

	5
	甲苯+二甲苯
	GB 18583—2008
GB 30982—2014

	6
	甲苯二异氰酸酯
	GB 18583—2008
GB 30982—2014

	7
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯
	GB 18583—2008

	8
	卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）
	GB 30982—2014

	[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8618][bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8625]注：1.游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂；
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8649]2.甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂；
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8660]3.聚氨酯类胶粘剂不测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8748]表12 水基型胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020

	2
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

	3
	苯
	GB 18583—2008

	4
	甲苯+二甲苯
	GB 18583—2008

	5
	游离甲醛
	GB 18583—2008
GB 30982—2014

	[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8901]注：1.聚氨酯类胶粘剂不测游离甲醛项目；
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8935]2.若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛项目检验依据为JC/T 438—2019。



[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_8975]表13 本体型胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020
HG/T 2492—2018

	2
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

	3
	甲苯二异氰酸酯
	GB 30982—2014

	4
	苯
	GB 30982—2014

	5
	甲苯
	GB 30982—2014

	6
	甲苯+二甲苯
	GB 30982—2014

	注：1.建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类不测VOC含量项目；
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9198]2.甲苯二异氰酸酯和甲苯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂；
[bookmark: hmjd_error_2_0_苯_无建议_9205][bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9220]3.苯项目仅适用于聚氨酯类、环氧类胶粘剂；
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9242]4.甲苯+二甲苯项目仅适用于环氧类胶粘剂。



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9387]GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9414]GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量
[bookmark: hmjd_error_1_0_avascript_无建议_9452][bookmark: hmjd_error_1_0_有错_无建议_9461][bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9465]GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9506]HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9533]HG/T 2814—2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9562]HG/T 3738—2004 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9589]JC/T 438—2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9610]JC/T 547—2017 陶瓷砖胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9630]JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9656]JC/T 550—2019 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9682]JC/T 989—2016 非结构承载用石材胶粘剂
JC/T 2186—2013 室内墙面轻质装饰板用免钉胶
[bookmark: hmjd_error_1_0_胶粘剂_胶黏剂_9737]LY/T 1206—2008 木工用氯丁橡胶胶粘剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


