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新疆维吾尔自治区市场监督管理局
关于工业产品质量监督抽查情况的通告
（第二期）
2026年，新疆维吾尔自治区市场监督管理局（以下简称自治区市场监管局）组织开展了摩托车乘员头盔、安全帽、电动自行车电池、电动自行车、农用地面覆盖薄膜、滴灌带、肥料、灯具等产品质量监督抽查。现将监督抽查不合格产品情况通告如下：
一、基本情况
[bookmark: hmjd_error_2_0_至_无建议_282]本次监督抽查共检出不合格产品94批次，其中标称为外省企业生产的不合格产品38批次，标称本地企业生产的不合格产品56批次。针对本次产品质量监督抽查发现的问题单位，自治区市场监管局已将线索转办至属地市场监管部门，依法依规进行处理。
二、抽检结果分析
（一）摩托车乘员头盔。检出标称为外省企业生产的不合格产品2批次。主要不合格项目为佩戴装置、佩戴装置强度、吸收碰撞能量等。
	摩托车乘员头盔不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_448]承检
单位

	1
	皮山县飞马
电动车销售部
	和田地区
	/
	摩托车乘员头盔
	001
	不合格
	佩戴装置、耐磨性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透
	重庆市计量质量检测
研究院

	2
	阿克陶县好运电动车销售店
	克孜勒苏
柯尔克孜
自治州
	浙江省温州乐清市石帆街道
	摩托车乘员头盔
	KC-M03 大 A03
	不合格
	佩戴装置、佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透
	重庆市计量质量检测
研究院


（二）安全帽。检出标称为外省企业生产的不合格产品12批次。主要不合格项目为冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带强度（N）等。
	安全帽不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_770]承检
单位

	1
	阿克苏市飞达五金机电经营部
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_溢泉_无建议_811]河北省邯郸市磁县磁州镇溢泉村
	安全帽(P)
	P
	不合格
	下颏带强度（N）、冲击吸收性能、耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	2
	[bookmark: hmjd_error_2_0_博凯_无建议_870]阿克苏市博凯五金工具销售总汇
	阿克苏
地区
	临沂市河东区汤头街道白塔街
	[bookmark: hmjd_error_1_0_）_标点符号）缺少成对_912]安全帽YBG(TLD）
	YBG
	不合格
	下颏带强度（N）
	重庆市计量质量检测
研究院

	3
	阿克苏市旭日顺丰物资经销部
	阿克苏
地区
	临沂市河东区汤头街道白塔街
	[bookmark: hmjd_error_1_0_）_标点符号）缺少成对_992]安全帽YBG(TLD）
	YBG
	不合格
	下颏带强度（N）
	重庆市计量质量检测
研究院

	4
	[bookmark: hmjd_error_2_0_源_无建议_1031]阿克苏市源腾达建材经销部(个体工商户)
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_埠_无建议_1063]临沂市沂河新区梅家埠工业园
	-F安全帽
	P类
	不合格
	冲击吸收性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	5
	阿勒泰市华新五交化商店
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_溢泉_无建议_1132]邯郸冀南新区光禄镇溢泉村
	安全帽
	/
	不合格
	冲击吸收性能、耐穿刺性能
	[bookmark: hmjd_error_2_0_仕_无建议_1161]重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	6
	[bookmark: hmjd_error_2_0_研瑞_无建议_1193]新疆研瑞建筑
工程有限公司
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_溪_无建议_1223][bookmark: hmjd_error_2_0_山_无建议_1228]揭阳市揭东区埔田镇溪南山村月山经济联合社村公所后面
	安全帽
	玻璃钢
	不合格
	下颏带强度（N）、冲击吸收性能、耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	7
	[bookmark: hmjd_error_2_0_宇晴_无建议_1300]库尔勒经济技术开发区宇晴五金店
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_夏桥_无建议_1324]揭阳市榕城区梅云夏桥工业区
	安全帽A6
	[bookmark: hmjd_error_1_0_（_（缺少成对_1339]特殊型（TLDJG)
	不合格
	耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	8
	[bookmark: hmjd_error_2_0_峰_无建议_1384]库尔勒经济技术开发区如峰五金店
	巴音郭楞蒙古自治州
	江苏省无锡市江阴市镇澄路1047号
	[bookmark: hmjd_error_1_0_（_（缺少成对_1422]国标安全帽（TJG)
	[bookmark: hmjd_error_1_0_（_（缺少成对_1430]塑料（TJG)HA-10
	不合格
	冲击吸收性能、耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	9
	[bookmark: hmjd_error_2_0_鑫涞_无建议_1476]新疆鑫涞商贸
有限责任公司
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_提_无建议_1509]江苏省南通市如东县曹埠镇提南社区24组
	B-V基础型（安全帽）
	B-V基础型
	不合格
	耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	10
	洛浦县优惠
五金店
	和田地区
	/
	699安全帽
	P类
	不合格
	冲击吸收性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	11
	[bookmark: hmjd_error_2_0_森_无建议_1620]叶城县森达丝
网销售部
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_溢泉_无建议_1644]河北省邯郸市磁县磁州镇溢泉村
	安全帽（P）
	P类
	不合格
	下颏带强度（N）、冲击吸收性能、耐穿刺性能
	重庆市计量质量检测
研究院

	12
	[bookmark: hmjd_error_2_0_卡吾_卡带_1705]阿克陶县卡吾力江建材销售店
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	临沂市兰山区白沙埠镇余粮村
	BG 安全帽(TLD )
	TLD
	不合格
	冲击吸收性能
	重庆市计量质量检测
研究院


（三）电动自行车用阀控式铅酸蓄电池。检出标称为外省企业生产的不合格产品4批次。主要不合格项目为低温容量。
	电动自行车电池不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_1912]承检
单位

	1
	库尔勒德莱文电动车店
	巴音郭楞蒙古自治州
	江西宜春宜丰电池工业园圣嘉乐路8号
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
	6-DZF-12
	不合格
	低温容量
	重庆市计量质量检测
研究院

	2
	阿图什市爱玛电动车专卖店分店
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	江苏省泗洪经济开发区淮河西路35号
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
	6-DZF-21
	不合格
	低温容量
	重庆市计量质量检测
研究院

	3
	阿克陶县尤努斯摩托车销售店
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	江西宜春宜丰电池工业园圣嘉乐路9号
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
	6-DZF-21.5
	不合格
	低温容量
	重庆市计量质量检测
研究院

	4
	[bookmark: hmjd_error_2_0_仓_无建议_2204]阿克陶县代步仓电动车经营店(个体工商户)
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	江西宜春宜丰电池工业园圣嘉乐路10号
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
	6-DZF-21.5
	不合格
	低温容量
	重庆市计量质量检测
研究院


（四）电动自行车。检出标称为外省企业生产的不合格产品11批次。主要不合格项目为反射器、照明和鸣号装置、互认协同充电等。
	电动自行车不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_2433]承检
单位

	1
	拜城县绿源
电动车销售部
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_分园_无建议_2480]天津市北辰区天津高端装备制造产业园万发分园壳牌加油站西行100米
	电动
自行车
	TDT22Z
	不合格
	照明
	重庆市计量质量检测
研究院

	2
	[bookmark: hmjd_error_2_0_超顺_无建议_2535]阿克苏市超顺电动车销售部
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_2565][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_2567]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋
	电动
自行车
	TDT603Z
	不合格
	互认协同充电
	重庆市计量质量检测
研究院

	3
	新和县金轮电动车配件销售及修理铺
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_2654][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_2656]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋
	电动
自行车
	TDT602Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院

	4
	新和县兄弟电动车销售部
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_2743][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_2745]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋
	电动
自行车
	TDT601Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院

	5
	新和县顺风电动车配件销售中心
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_2835][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_2837]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号8栋
	电动
自行车
	TDT606Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院

	6
	温宿县新日
电动车行
	阿克苏
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_2922][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_2924]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋
	电动
自行车
	TDT603Z
	不合格
	互认协同充电
	重庆市计量质量检测
研究院

	7
	拜城县韩林
电动车行
	阿克苏地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_3003][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_3005]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋
	电动
自行车
	TDT605Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院

	8
	[bookmark: hmjd_error_2_0_传军_无建议_3062]库尔勒传军
宠爱电动车行
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_园道_无建议_3096]天津市武清区京津科技谷产业园和园道86号
	电动
自行车
	TDT106Z
	不合格
	互认协同充电、反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测研究院

	9
	[bookmark: hmjd_error_2_0_联龙_无建议_3159]库尔勒联龙电动车经销部
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_3198]天津市滨海新区中塘镇大港经济开发西区安和路376号
	电动
自行车
	TDT803Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院

	10
	[bookmark: hmjd_error_2_0_路帮_路面_3255]巴楚县路帮
电动车销售店
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_分园_无建议_3288]天津市北辰区天津高端装备制造产业园万发分园壳牌加油站西行100米
	电动
自行车
	TDT22Z
	不合格
	照明
	重庆市计量质量检测
研究院

	11
	喀什市矮马
电动车经营店（个体工商户）
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_福_无建议_3378][bookmark: hmjd_error_2_0_路_无建议_3380]天津市武清区京津科技谷产业园福发路37号B栋（存在多址信息）
	电动
自行车
	TDT605Z
	不合格
	反射器、照明、鸣号装置
	重庆市计量质量检测
研究院


（五）农用地面覆盖薄膜。检出标称为本地企业生产的不合格产品21批次。主要不合格项目为耐候性能、厚度偏差、拉伸负荷（横向）等。
	农用地面覆盖薄膜不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_3580]承检
单位

	1
	[bookmark: hmjd_error_2_0_瑞诚_瑞恩_3591]喀什瑞诚塑业有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区疏勒县库木西力克乡新农贸市场15村8组01号商铺
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（1250×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	2
	英吉沙县惠农地膜有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区英吉沙县工业园区北区（源水科技有限公司院内）
	聚乙烯吹塑农用地膜
	（1250×0.012）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	3
	[bookmark: hmjd_error_2_0_恒_无建议_3805]岳普湖县恒源塑业有限公司
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_泰_无建议_3833]新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区泰岳大道18号
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.015）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	4
	伽师县阿买提地膜加工厂
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_克_无建议_3936]新疆喀什地区伽师县铁日木乡霍加艾日克（2）村4组小学对面卫星工厂
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	5
	[bookmark: hmjd_error_2_0_久丰_无建议_4015]新疆久丰农业科技有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区伽师县工业园区岭南西路03号
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	6
	[bookmark: hmjd_error_2_0_润疆_无建议_4116]巴楚县润疆塑业有限公司
	喀什地区
	新疆喀什巴楚县色力布亚镇工业园区
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.015）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	7
	麦盖提县立新农资有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡巴扎
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（1250×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	8
	新疆荣华农业有限公司
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_村_无建议_4337]新疆喀什地区莎车县荒地镇恰希勒克村1组卫星工厂
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（1250×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	9
	[bookmark: hmjd_error_2_0_惠_无建议_4409]莎车富惠塑料制品有限公司
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_塔尕_无建议_4433][bookmark: hmjd_error_2_0_镇_无建议_4437][bookmark: hmjd_error_2_0_村_无建议_4442]新疆喀什地区莎车县塔尕尔其镇古勒巴格村1组2号卫星工厂内
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	10
	新疆愉快塑料制品有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区莎车县阿斯兰巴格工业园区和谐路12号
	聚乙烯农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	11
	[bookmark: hmjd_error_2_0_蓝_无建议_4622]新疆巴喜蓝农资有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区喀什市乃则尔巴格镇群布斯（15）村
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（1250×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	12
	[bookmark: hmjd_error_2_0_泽丰_无建议_4724]福海县泽丰塑料制品厂
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_阔_无建议_4742][bookmark: hmjd_error_2_0_尕_无建议_4745][bookmark: hmjd_error_2_0_乡卓勒吐_无建议_4747]福海县阔克阿尕什乡卓勒吐斯坎村101
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（700×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	13
	[bookmark: hmjd_error_2_0_阔乡_落乡_4822]福海县阔乡胜利农业节水制品厂
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_阔_无建议_4851][bookmark: hmjd_error_2_0_直_无建议_4854]新疆阿勒泰地区福海县阔乡乡直324省道西侧
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（1250×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	14
	[bookmark: hmjd_error_2_0_亿丰_宜丰_4929]哈巴河县亿丰地膜塑料加工厂（个体工商户）
	阿勒泰
地区
	新疆阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇工业园区小黄修理厂108号
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（700×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	15
	[bookmark: hmjd_error_2_0_惠_无建议_5054][bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_5062]阿勒泰市巴里巴盖乡农丰惠自动化节水灌溉厂（个体工商户）
	阿勒泰
地区
	新疆阿勒泰地区阿勒泰市巴里巴盖乡喀巴克克勒希村2-18
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（700×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	16
	阿勒泰市全丰农资店（个体工商户）
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_屯_无建议_5196][bookmark: hmjd_error_2_0_贮_无建议_5204]阿勒泰市北屯西北路原造纸厂贮草场以东
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（700×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	17
	[bookmark: hmjd_error_2_0_冠疆_无建议_5278]吉木萨尔县城镇冠疆塑料制品加工厂
	昌吉回族自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_镇_无建议_5308][bookmark: hmjd_error_2_0_宫_无建议_5311]新疆昌吉州吉木萨尔县北庭镇余家宫村委会院内
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	18
	[bookmark: hmjd_error_2_0_胜达_生达_5386]吉木萨尔县天胜达农业技术专业合作社
	昌吉回族自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_十队_无建议_5423]新疆昌吉州吉木萨尔县二工镇柳树河子十队
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（700×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	19
	[bookmark: hmjd_error_2_0_亚_无建议_5494][bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_5498]乌苏市九间楼乡亚农地膜厂
	塔城地区
	新疆塔城地区乌苏市九间楼乡供销社院内
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	厚度偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	20
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_5586][bookmark: hmjd_error_2_0_盛_无建议_5590]沙湾县天盛农业发展有限
公司
	塔城地区
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_5611]新疆塔城地区沙湾县天山路19号
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	21
	[bookmark: hmjd_error_2_0_泽恒_无建议_5686]乌苏市泽恒塑料制品加工有限公司
	塔城地区
	[bookmark: hmjd_error_1_0_黄埔江_黄浦江_5723][bookmark: hmjd_error_2_0_智_无建议_5731]新疆塔城地区乌苏市西城区街道物流园社区黄埔江东路11号智合现代农业产业园11-3号5＃-4号、5号、6号、7号
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	（2050×0.010）mmⅠ类
	不合格
	耐候性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司


[bookmark: hmjd_error_2_0_耐_无建议_5856]（六）滴灌带。检出标称为本地企业生产的不合格产品23批次。主要不合格项目为耐拉拔性能、流量均匀性、炭黑含量等。


	滴灌带不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	[bookmark: hmjd_error_2_0_承检_无建议_5947]承检
单位

	1
	[bookmark: hmjd_error_2_0_润_无建议_5960][bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_5966]巴楚县天润节水滴灌带厂
	喀什地区
	新疆喀什地区巴楚县园艺场
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD16×0.16×200-3.8-1.0
	不合格
	流量均匀性、耐拉拔性能、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	2
	[bookmark: hmjd_error_2_0_儒_无建议_6063]伽师通儒金属科技有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区伽师县工业园区岭南东路6号
	内镶式滴灌带
	NYD16×0.16×250-3.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差、滴水孔间距偏差率、流量均匀性
炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	3
	[bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_6189]巴楚县再生源滴管带厂
	喀什地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_莎_无建议_6206]新疆喀什地区巴楚县巴莎公路28公里处
	内镶式滴灌带
	NYD16×0.18×250-3.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	4
	[bookmark: hmjd_error_2_0_泽丰_无建议_6280]福海县泽丰塑料制品厂
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_阔_无建议_6298][bookmark: hmjd_error_2_0_尕_无建议_6301][bookmark: hmjd_error_2_0_乡卓勒吐_无建议_6303]福海县阔克阿尕什乡卓勒吐斯坎村101
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_6323]单翼迷宫式滴灌带（非复用型）
	MGD16×0.20×300-3.2-1.0
	不合格
	流量均匀性
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	5
	[bookmark: hmjd_error_2_0_喀镇_无建议_6386][bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_6393]福海县喀镇永久滴管带厂
	阿勒泰
地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_镇_无建议_6416][bookmark: hmjd_error_2_0_村_无建议_6423]新疆阿勒泰地区福海县喀拉玛盖镇克孜勒乌英克村93号1幢
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_6439]单翼迷宫式滴灌带（非复用型）
	MGD16×0.20×200-3.2-1.0
	不合格
	滴水孔间距偏差率、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	6
	[bookmark: hmjd_error_2_0_冠丰_无建议_6514]阿勒泰市二牧场冠丰塑料制品加工厂
	阿勒泰
地区
	新疆阿勒泰地区阿勒泰市二牧场
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_6557]单翼迷宫式塑料滴灌带（非复用型）
	MGD16×0.16×250-3.6-1.0
	不合格
	流量均匀性
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	7
	[bookmark: hmjd_error_2_0_惠_无建议_6628][bookmark: hmjd_error_2_0_厂_无建议_6636]阿勒泰市巴里巴盖乡农丰惠自动化节水灌溉厂（个体工商户）
	阿勒泰
地区
	新疆阿勒泰地区阿勒泰市巴里巴盖乡喀巴克克勒希村2-18
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_6689]单翼迷宫式滴灌带（非复用型）
	MGD16×0.16×250-3.0-1.0
	不合格
	流量均匀性
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	8
	[bookmark: hmjd_error_2_0_苑_无建议_6753]新疆农乐苑塑业有限公司
	昌吉回族自治州
	新疆昌吉州玛纳斯县塔河产业园区北区经四路-13-1号
	内镶式滴灌带
	NYD16×0.16×250-2.6-1.0
	不合格
	流量均匀性
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	9
	[bookmark: hmjd_error_2_0_点润_点滴_6859]新疆点润节水设备制造有限公司
	昌吉回族自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_阜_无建议_6892][bookmark: hmjd_error_2_0_恒_无建议_6905]新疆昌吉回族自治州阜康市阜西区苏通小微创业园阜康市恒信天成商贸有限公司办公楼一层，三层
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.16×300-2.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	10
	[bookmark: hmjd_error_2_0_乐农_无建议_6993]玛纳斯县乐农塑料制品厂
	昌吉回族自治州
	新疆昌吉州玛纳斯县乐土驿镇
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.18×250-3.0-1.0
	不合格
	[bookmark: hmjd_error_2_0_耐_无建议_7059]耐拉拔性能、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	11
	[bookmark: hmjd_error_2_0_乡_无建议_7100]奇台县大泉塔塔尔乡富田滴灌带生产专业合作社
	昌吉回族自治州
	新疆昌吉州奇台县大泉塔塔尔乡集市
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD16×0.18×200-3.6-1.0
	不合格
	流量均匀性
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	12
	玛纳斯县北五岔镇沁园塑料制品厂
	昌吉回族自治州
	新疆昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇油坊庄村50号
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.18×250-1.38-1.0
	不合格
	内径极限偏差、耐拉拔性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	13
	奇台县富利节水有限公司
	昌吉回族自治州
	新疆昌吉州奇台县半截沟镇中葛根十二队
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.16×250-3.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	14
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_7428]沙湾县西戈壁镇盛丰塑料制品厂
	塔城地区
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_7454][bookmark: hmjd_error_2_0_户_无建议_7463]新疆塔城地区沙湾县西戈壁镇八家户场部3-7号
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD16×0.16×200-4.0-1.0
	不合格
	[bookmark: hmjd_error_2_0_耐_无建议_7507]耐拉拔性能、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	15
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_7540][bookmark: hmjd_error_2_0_瑞田_无建议_7548]沙湾县乌兰乌苏镇瑞田塑料制品厂
	塔城地区
	[bookmark: hmjd_error_1_0_沙湾县_沙湾市_7567]新疆塔城地区沙湾县乌兰乌苏镇北湖村以西一公里
	内镶式滴灌带
	NYD16×0.18×250-2.0-1.0
	不合格
	流量均匀性、耐拉拔性能、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	16
	[bookmark: hmjd_error_2_0_沃润_无建议_7660]新疆金沃润塑料制品有限公司
	塔城地区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_塑_无建议_7705][bookmark: hmjd_error_2_0_科_无建议_7707]新疆塔城地区乌苏市新市区办事处塔里木河东路277号（新疆新塑天科塑料制品有限公司院内03幢）
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.18×250-2.0-1.0
	不合格
	[bookmark: hmjd_error_2_0_耐_无建议_7759]耐拉拔性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	17
	[bookmark: hmjd_error_2_0_汀湾_河湾_7791]新和县亚汀湾塑料制品厂
	阿克苏
地区
	新疆阿克苏地区新和县国道314线776公里+300米处东侧（新和县中天灯具制造有限公司院内）
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_7860]内镶式滴灌带（非复用型）
	NYD16×0.18×200-3.0-1.0
	不合格
	[bookmark: hmjd_error_2_0_耐_无建议_7893]耐拉拔性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	18
	[bookmark: hmjd_error_2_0_宏瑞_宏丽_7924]和硕县宏瑞塑料厂
	巴音郭楞蒙古自治州
	[bookmark: hmjd_error_2_0_镇_无建议_7950]新疆巴州和硕县塔哈其镇开发区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_7964]单翼迷宫式滴灌带（非复用型）
	MGD16×0.18×250-2.6-1.0
	不合格
	炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	19
	巴州万嘉禾塑业有限公司
	巴音郭楞蒙古自治州
	新疆和硕县清水河工业园区
	[bookmark: hmjd_error_2_0_非_无建议_8066]内镶式滴灌带（非复用型）
	NYD16×0.20×250-1.38-1.0
	不合格
	壁厚极限偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	20
	精河县天龙塑料制品有限责任公司
	博尔塔拉蒙古自治州
	新疆博州精河县大河沿子镇粮站
	内镶式滴灌带
	NYD16×0.18×300-3.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差、耐拉拔性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	21
	伊犁绿野禾兴农业科技有限公司
	伊犁哈萨克自治州
	新疆伊犁哈萨克自治州巩留县提克阿热克镇工业园区中心1楼201室
	单翼迷宫式滴灌带
	MGD16×0.18×200-3.6-1.0
	不合格
	内径极限偏差、炭黑含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	22
	伊犁绿野禾兴农业科技有限公司
	伊犁哈萨克自治州
	新疆伊犁哈萨克自治州巩留县提克阿热克镇工业园区中心1楼201室
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.16×250-2.0-1.0
	不合格
	内径极限偏差
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	23
	哈密明枝塑料制品有限责任公司
	哈密市
	新疆哈密市伊州区天山乡榆树沟开发区（陶家宫乡金色年华以东1公里处）
	内镶贴片式滴灌带
	NYD16×0.18×250-2.5-1.0
	不合格
	耐拉拔性能
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司


（七）肥料。检出标称为本地企业生产的不合格产品10批次。主要不合格项目为包装标识、氯离子、总养分等。
	肥料不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	新疆德友善国际贸易有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡七村1组035号1幢
	掺混肥料
	40kg/袋
	不合格
	氯离子
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	2
	新疆西城农资有限公司
	喀什地区
	莎车县火车西站工业园区莎车县峰昌橡塑有限公司内
	掺混肥料
	40kg/袋
	不合格
	包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	3
	新疆图曼年肥业有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区巴楚县工业园区创业大道和谐路29号
	掺混肥料
	40kg/袋
	不合格
	总养分、有效磷含量、氯离子、包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	4
	新疆民富生物科技有限公司
	阿克苏
地区
	新疆阿克苏地区阿克苏市托普鲁克乡208省道7公里处东侧
	复合肥料
	40kg/袋    高浓度
	不合格
	氯离子
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	5
	新疆益地佳肥业有限公司
	阿克苏
地区
	新疆阿克苏地区阿克苏市玉阿新公路77公里处（空台里克区域）
	复合肥料
	40kg/袋    高浓度
	不合格
	氯离子
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	6
	新疆青上肥业有限公司
	阿克苏
地区
	新疆阿克苏地区库车市乌尊镇园艺场社区四组448号
	复合肥料
	40kg/袋 高浓度
	不合格
	包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	7
	新疆中农绿丰生物科技有限公司
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	新疆克州阿图什市重工业园区天三路以西，天十路以北（光正燃气旁）
	掺混肥料
	40kg/袋
	不合格
	包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	8
	新疆中农绿丰生物科技有限公司
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	新疆克州阿图什市重工业园区天三路以西，天十路以北（光正燃气旁）
	掺混肥料
	40kg/袋
	不合格
	包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	9
	新疆农民乐复合肥有限公司
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	新疆克州阿图什市重工业园区青松水泥厂旁边厂房
	复合肥料
	40kg/袋  高浓度
	不合格
	总养分、有效磷含量、氧化钾含量
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	10
	鄯善工业园区金土地农资超市
	吐鲁番市
	新疆昌吉市高新技术产业开发区腾飞大道19号
	复合肥料
	25kg/袋   高浓度
	不合格
	包装标识
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司


（八）灯具。检出标称为外省企业生产的不合格产品5批次。主要不合格项目为谐波电流限值、谐波电流、标记等。
	灯具不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	新疆喜伦超市有限公司
	乌鲁木齐市
	浙江省义乌市义东工业园区武溪北街257号
	LED灯泡
	LED bulb A80 36W
	不合格
	谐波电流限值
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	2
	新疆喜伦超市有限公司
	乌鲁木齐市
	浙江省义乌市义东工业园区武溪北街257号
	LED灯泡
	LED bulb A70 28W
	不合格
	谐波电流限值
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	3
	乌鲁木齐市米东区洋熠光电照明经营部
（个体工商户）
	乌鲁木齐市
	中山市小榄镇沙口社区民安北路51号二楼之五
	LED柱形灯
	LED-10W
	不合格
	谐波电流
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	4
	乌鲁木齐市米东区宜家灯饰经销部
	乌鲁木齐市
	中山市古镇镇恒隆路1号J栋EF区7楼之1
	LED柱形灯
	E27 16W
	不合格
	谐波电流
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	5
	乌鲁木齐市米东区洋熠光电照明经营部
（个体工商户）
	乌鲁木齐市
	中山市小榄镇宝丰社区工业大道南华园路2号中鹏科技园B栋3楼第5卡
	LED柱形灯
	LED-18W
	不合格
	标记、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司


（九）瓷砖。检出标称为外省企业生产的不合格产品1批次，本地企业生产的不合格产品1批次。主要不合格项目为吸水率、断裂模数、破坏强度等。
	瓷砖不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	阿克苏欧迪亚陶瓷有限公司
	阿克苏地区
	新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区温州路
	精品地砖
	300×300mm
	不合格
	吸水率、破坏强度、断裂模数
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

	2
	伊州区天山北路耐尔仕陶瓷经销部
	哈密市
	广东省恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园10号
	嘉俊陶瓷
	SP6316
	不合格
	吸水率、断裂模数

	重庆仕益产品质量检测有限责任公司


（十）洗涤剂。检出标称为外省企业生产的不合格产品1批次，本地企业生产的不合格产品1批次。主要不合格项目为总有效物含量。
	洗涤剂不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	喀什万悟商贸有限公司
	喀什地区
	新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡苏路克村4组53号
	洗洁精
	5千克/桶
	不合格
	总有效物含量
	华测检测认证集团股份有限公司

	2
	喀什亿家超市有限公司
	喀什地区
	上海市松江区车墩镇莘莘路1弄8号176
	果蔬餐具净
	1.08L/瓶
	不合格
	总有效物含量
	华测检测认证集团股份有限公司


（十一）板材。检出标称为外省企业生产的不合格产品1批次。主要不合格项目为浸渍剥离性能。
	板材不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	库尔勒锦华雅居建材店
	巴音郭楞蒙古自治州
	河北省廊坊市霸州市胜芳镇石沟四村富石路南侧98号
	细木工免漆生态板
	1200×2440mm
	不合格
	浸渍剥离性能
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司


（十二）防水卷材。检出标称为外省企业生产的不合格产品1批次。主要不合格项目为拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度。
	防水卷材不合格产品及企业名单

	序
号
	受检单位
名称
	受检单位
所在地区
	标称生产
单位地址
	产品
名称
	规格
型号
	检验
结果
	不合格
项目
	承检
单位

	1
	河南省新天地防腐防水工程股份有限公司哈密分公司
	哈密市
	山东省寿光市台头镇工业园潍坊圣安防水材料有限公司
	聚乙烯丙（涤）纶高分子防水卷材
	FS2 300g
	不合格
	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度
	重庆仕益产品质量检测有限责任公司


特此通告。



                         新疆维吾尔自治区市场监督管理局
                         2026年11月2日
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